Desmodur® N 3390 BA/SN

类型         脂肪族聚异氰酸酯(HDI三聚体)

供应形式     约90％的乙酸丁酯/100号溶剂石脑油(1:1)溶液

用途         在耐光聚氨酯涂料中用作固化剂组分

规格

特性                   数值             测量单位             方法

NCO含量            19.6 ± 0.3            %           DIN EN ISO 11909

不挥发组分含量

(2.2g/120min/100°C)   90 ± 1               %           DIN EN ISO 3251

粘度， 23°C        550 ± 150          mPa·s         DIN EN ISO 3219/A.3

色值(Hazen)             ≤ 40                           DIN EN 1557

HDI单体             ≤ 0.15               %           DIN EN ISO 10 283

其它数据*

特性                   数值               测量单位            方法

粘度，25°C           约 500               mPa·s       DIN EN ISO 3219/A.3

当量                   约 214

闪点                   约 50               °C          DIN 53 213/1

密度， 20 °C          约 1.13             g/ml          DIN EN ISO 2811

*此数据为一般性资料，不作为产品说明书的一部分。

溶解性/稀释性

Desmodur®N3390BA/SN可用酯类、酮类、芳烃类溶剂如：乙酸乙酯、乙

酸丁酯、甲氧基乙酸丙酯、丙酮、甲乙酮、甲基异丁酮、环

己酮、甲苯、二

甲苯、100#溶剂石脑油及其混合物稀释。与上述溶剂的混溶

性一般都很好。

但必须测试所制成溶液的储存稳定性。应使用聚氨酯级溶剂

（水含量低于0.05%，无羟基或氨基活性基团）。脂肪烃类不适合作溶剂。

Desmodur®N3390BA/SN不应稀释至固体份40％以下。基料含量

较低的溶液，长期储存会出现浑浊和沉淀。

相容性

Desmodur®N3390BA/SN一般可与下列产品混溶。即：Desmodur®

N100、N75、N3200、N3400、N3600及Desmodur®Z4470类脂肪族聚

异氰酸

酯；Desmodur®L、HL和IL类芳香族聚异氰酸酯；Desmophen®670

类聚酯

多元醇；Desmophen®A类聚丙烯酸酯。但是须测试所配溶液的

相溶性。

Desmodur®N3390BA/SN与支化聚酯多元醇类产品如Desmophen®

651或

聚醚多元醇类产品如Desmophen®1380BT不相溶。

特性/应用

Desmodur®N3390BA/SN主要用作耐光性双组分聚氨酯涂料的

固化剂组分，

该涂料具有优异的耐化学品性和耐候性、杰出的保光性和极

佳的机械性能。

理想的共反应物是聚丙烯酸酯或聚酯多元醇。

用Desmodur®N3390BA/SN配制的涂料体系适用自干或烘烤，用

于汽车原

厂漆(OEM)、汽车修补、运输工具、工业品及塑料的涂饰。

储存

Desmodur®N3390BA/SN对湿气敏感，因此应储存于原装密闭

容器内。当

室温下存储条件得当，该产品保质期至少为6个月。

安全

危害鉴定

易燃，皮肤接触可导致敏感反应。对水生生物有害，在水生

环境中可能造成

长期不利影响。

含异氰酸酯。

应严格遵守产品安全数据表。它包括标签、运输和储存等有

关信息，以及产

品使用、产品安全和生态的相关资料。